Compact 4-Muffen-Profilheizkörper

mit Laschenaufhängung Typen 11, 21 S, 22, 33,

ohne Laschenaufhängung Typ 10

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set, bestehend aus Halter, Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, selbstdichtendem Blind- und Entlüftungsstopfen aus vernickeltem Messing.

Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, mit FZ-Halterungen. Befestigung gemäß VDI 6036.

Farbe: 	RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 	10 bar

Prüfdruck: 	13 bar

Temperatur: 	max. 110° C

Medium: 	Wasser

Anschlüsse: 	4 x G ½” seitlich, nach ISO 228

Typen:	10-E; 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK

Bauhöhen: 	300, 400, 500, 600, 900 mm

Modernisierungsbauhöhen: 400, 550 und 950 mm

Baulängen: 	400…3000 mm (BH 900/950: bis 2000 mm)

Liefernachweis: 	RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 	10-E, Profilheizkörper, ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidung	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	11-EK, Kompakt	liefern

Bauhöhe:……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	21S-EKE schmal, Kompakt	liefern

Bauhöhe:……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	22-DK, Kompakt	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	33-DKEK, Kompakt	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück: 	Bohrkonsolen-Set 2er	liefern

montieren

Stück: 	Bohrkonsolen-Set 3er	liefern

montieren

Stück: 	Standkonsolen	liefern

montieren

Stück: 	Sicherungsteile für Typ 11	liefern

montieren

Stück: 	Sicherungsteil-Set für Typ 21S, 22, 33	liefern

montieren